SEM Kaplama

- Dişlerden elde edilen kesitler yalıtkan oldukları için bunların SEM ile incelenebilmesi amacıyla numunelerin yüzeylerinin uygun iletken materyaller ile kaplanması gerekmektedir.

- Numuneler yüksek vakum altında plazma oluşturularak altın ile kaplanacaktır.

- Bir defada cihazda en fazla 6 numune tablası (stub) kaplanabileceğinden tek seans yeterli olacaktır.

- Argon atmosferinde yüksek vakumda yapılacak altın kaplama 10 nm kalınlığında olacaktır.

- Her örnek için, kök kanalının orta ve apikal üçlüsü x1000 büyütme altında incelenecektir.

- Numunelerden elde edilen görüntüler ve yorumları hem mail ortamında hem de CD ile birlikte verilmelidir.